Загрузить исходное приложение

Teхническая  информация

PERA – PU 200

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей

Область применения:

PERA-PU 200 двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей. Предназначен для приклеивания штучного паркета (10мм), паркетной доски, паркета из экзотических пород дерева, массивной доски, ламината и торцового паркета.

Спецификации:

- не содержит растворители

- не содержит воды

- твёрдо-эластичный

- быстросохнущий

- время подсыхания клея - не требуется

- кресла на колёсиках – пригоден (в соответствии с требованиями DIN 68 131)

- подходит для пола с подогревом

Технические характеристики:

- Основа: полиуретан, двухкомпонентный

- Цвет - бежевый

- Консистенция: А – пастообразная,  В – жидкая

- Плотность: т  А – 1,70 гр/см³; В – 1,23 гр/см³

- Рабочее время: при температуре +20°С – 50 мин.

- Время укладки: при температуре +20°С – 70 мин.

- Расход: 750-1200гр/м2

- Шпатели В3/В11

- Полное затвердение - через 24 часа

- Содержание опасных веществ: комп. А – отсутствуют, комп. В – Хn – вреден для здоровья

Все приведенные данные могут изменяться в зависимости от климатических условий.

Подготовка основания:

Поверхность основания должна быть ровной, прочной, без трещин и пыли, сухой. Очень пористое покрытие (основание) должно быть обработано грунтовкой  PERA- DG1. Особое внимание следует уделять работам в помещения с повышенной влажностью. Следует проделать герметизацию, загрунтовать щели, швы.

Нанесение:

Смешайте два компонента миксером до получения однородной массы. Равномерно наносить на поверхность основания шпателем. Паркет укладывать легким нажатием на свеженанесенный клей. Следите за тем, чтобы контакт с клеем занимал всю обработанную поверхность паркетной плашки (для массивной половой доски необходима нагрузка до схватывания клея). Во время укладки температура пола и в самом помещении не должна быть менее+15. Относительная влажность воздуха не должна быть более 65%. Шлифовка и покрытие лаком возможно через 24 часа. Рекомендуем провести пробную укладку.

Упаковка:  10 кг пластик + пластик (8,9 кг + 1,1); ; 6 кг пластик + пластик (5,3 кг + 0,7).

Хранение: В плотно закрытой канистре в сухом месте – минимум 12 месяцев. Не боится мороза!

Примечание: Техническая информация основывается на научных разработках и накопленном практическом опыте. Производитель не может нести ответственность в случае применения продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. Со своей стороны, производитель гарантирует, что все продукты “Pera” производятся и поставляются одного уровня качества.